云南省工程建设地方标准                                              DB

DBJ 53/T-XXX-XXXX

云南省预拌砂浆应用技术标准

Technical Standard for Application of Ready-mixed Mortar in Yunnan Province

（征求意见稿）

202X-XX-XX 发布                                                   202 X -XX-XX 实施

云南省住房和城乡建设厅  发布

云南省工程建设地方标准

云南省预拌砂浆应用技术标准

Technical Standard for Application of Ready-mixed Mortar in Yunnan Province

DBJ 53/T-XXX -XXXX

主编单位：云南大学建筑与规划学院

云南泰斯特建筑技术有限公司

云南建投第二水利水电建设有限公司

批准部门：云南省住房和城乡建设厅

施行日期：202X年X月X日

XXX出版社

202X  昆明

前言

根据云南省住房和城乡建设厅《关于印发2023年工程建设地方标准编制计划的通知》文件，主编单位会同参编方共同协作进行《云南省预拌砂浆应用技术标准》的编制。

本次编制工作经广泛调查研究，开展了相关生产试配和施工验证，确保本规程相关内容符合云南区域特点，结合我省建设工程中预拌砂浆的实际需要，从地域及行业等方面综合考虑，广泛收集整理全省各地区的试验数据，确定适合云南省预拌砂浆的生产质量控制和质量检验及结构验收的方法。做到技术先进、安全可靠、经济合理。

本规程分为9章，主要技术内容包括：1 总则；2 术语和定义；3 分类及性能要求； 4 原材料；5 生产质量控制；6 进厂检验；7运输、交付与储存；8 施工质量控制；9 施工质量验收。

本规程由云南省住房与城乡建设厅负责管理，云南大学建筑与规划学院负责技术内容的解释。使用过程中如有意见或建议，请将意见建议和相关资料寄送云南大学建筑与规划学院（地址：昆明市呈贡区云南大学建筑与规划学院实验教学中心；邮政编码：       ；E-mail：         @qq.com；电话：        ）。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目录

1   总则	1

2   术语和定义	2

3   分类及性能要求	4

3.1	分类	4

3.2	性能要求	5

4   原材料	8

4.1	胶凝材料	8

4.2	矿物掺合料	9

4.3	细骨料	9

4.4	外加剂	10

4.5	拌合用水	11

5 生产质量控制	12

5.1	一般规定	12

5.2	配合比设计及验证	12

5.3	湿拌砂浆	15

5.4	干混砂浆	16

6 进场检验	18

6.1	一般规定	18

6.2	取样与组批	19

6.3	检验项目及方法	20

6.4	判定规则	21

7 运输、交付与储存	22

7.1	湿拌砂浆	22

7.2	干混砂浆	22

8   施工质量控制	24

8.1	一般规定	24

8.2	砌筑砂浆施工	24

8.3	抹灰砂浆施工	26

8.4	地面砂浆施工	30

8.5	防水砂浆施工	30

8.6	磷石膏抹灰砂浆施工	31

9 施工质量验收	35

9.1	一般规定	35

9.2	砌筑砂浆工程	35

9.3	抹灰砂浆工程	36

9.4	地面砂浆工程	37

9.5	防水砂浆工程	39

9.6	磷石膏抹灰砂浆工程	40

本规程用词说明	42

规范性引用文件	43

# 1 总则

    - 为规范云南省预拌砂浆的应用，保证预拌砂浆的建筑工程质量，保护环境，低碳绿色，技术先进，制定本标准。

    - 本标准规定了建筑工程中使用的预拌砂浆性能要求、应用技术、质量控制及验收。

    - 预拌砂浆的应用、施工质量与验收除应符合本标准规定外，尚应符合国家和云南省现行有关标准的规定。

# 2   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 预拌砂浆 ready-mixed mortar

专业生产厂生产的湿拌砂浆或干混砂浆

### 湿拌砂浆 wet-mixed mortar

胶凝材料、细骨料、矿物掺合料、外加剂、添加剂和水，按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后，运至使用地点，并在规定时间内使用的拌合物

### 干混砂浆 dry-mixed mortar

胶凝材料、干燥细骨料或粉料、添加剂以及根据性能确定的其他组分，按一定比例，在专业生产厂经计量、混合而成的干态混合物，在使用地点按规定比例加水或配套组分拌合使用。

### 特种砂浆 special mortar

具有抗渗、抗裂、防水、粘结、装饰、保温等特殊性能的预拌砂浆。

### 砌筑砂浆 masonry mortar

将砖、石、砌块等块材砌筑成为砌体的预拌砂浆。

### 普通砂浆 general purpose mortar

预拌砌筑砂浆、预拌抹灰砂浆、预拌地面砂浆、预拌普通防水砂浆的统称（包括水泥、石膏和石灰基等）。

### 普通砌筑砂浆 general purpose masonry mortar

灰缝厚度大于5 mm 的砌筑砂浆。

### 薄层砌筑砂浆 thin-layer masonry mortar

灰缝厚度不大于 5mm 的砌筑砂浆。

### 抹灰砂浆 plastering mortar

涂抹在建（构）筑物表面的预拌砂浆。

### 普通抹灰砂浆 general purpose plastering mortar

砂浆层厚度大于 5mm 的抹灰砂浆。

### 薄层抹灰砂浆 thin-layer plastering mortar

砂浆层厚度不大于 5mm 的抹灰砂浆。

### 机喷抹灰砂浆 spraying plastering mortar

采用机械泵送喷涂工艺进行施工的抹灰砂浆。

### 地面砂浆 screed mortar

用于建筑地面及屋面找平层的预拌砂浆。

### 防水砂浆 waterproof mortar

用于有抗渗要求部位的预拌砂浆。

### 磷建筑石膏砂浆 phosphogypsum mortar

以磷建筑石膏和/或α型高强磷石膏作为主要胶凝材料，掺入骨料、外加剂等制成的抹灰砂浆材料。

### 机械喷涂抹灰 mortar spraying technology

采用机械泵送方法将砂浆拌和物用管道输送至喷枪出口端，再由压缩空气将砂浆拌合物喷涂到施工作业面的抹灰工艺。

# 3 分类及性能要求

## 分类

### 3.1.1湿拌砂浆按用途分为湿拌砌筑砂浆、湿拌抹灰砂浆、湿拌地面砂浆和湿拌防水砂浆，湿拌砂浆分类与代号应符合GB/T 25181的规定，其分类与代号见表3.1.1。

表3.1.1 湿拌砂浆品种和代号表

| 品种 | 湿拌砌筑砂浆 | 湿拌抹灰砂浆 |  | 湿拌地面砂浆 | 湿拌防水砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通抹灰砂浆 | 机喷抹灰砂浆 |  |  |
| 代号 | WM | WPG | WP-S | WS | WW |
| 强度等级 | M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30 | M5、M7.5、M10、 M15、M20 |  | M15、M20、M25 | M15、M20 |
| 抗渗等级 | — | — |  | — | P6、P8、P10 |
| 稠度/mm | 50、70、90 | 70、90、100 | 90、100 | 50 | 50、70、90 |
| 保塑时间/h | 6、8、12、24 | 6、8、12、24 |  | 4、6、8 | 6、8、12、24 |

### 3.1.2干混砂浆按用途分为干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆和干混防水砂浆，干混砂浆品种和代号应符合GB/T 25181的规定，其分类与代号见表3.1.2。

表3.1.2 干混砂浆品种和代号

| 品种 | 干混砌筑砂浆 |  | 干混抹灰砂浆 |  |  | 干混地面砂浆 | 干混防水砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通砌筑砂浆 | 薄层砌筑砂浆 | 普通抹灰砂浆 | 机喷抹灰砂浆 | 薄层抹灰砂浆 |  |  |
| 代号 | DMG | DM—T | DP—G | DP—S | DP-T | DS | DW |
| 强度等级 | M3、M7.5、M10、MI5、M2O、M25、M30 | M5、M10 | M5、M7.5、M10、M15、M20 | M5、M7.3、M10、M15、 M20 | M5、7.5、M10 | M15、M20、M25 | M15、M20 |
| 抗渗 等级 | — |  | — |  | — | — | P6、P8、P10 |

### 3.1.3干混特种砂浆分为界面处理砂浆和墙体饰面砂浆，干混特种砂浆分类和代号应符合GB/T 25181的规定，其分类与代号见表3.1.3。

表3.1.3 干混特种砂浆品种和代号

| 性能要求 品种 | 代号 | 分类依据项目 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 界面处理砂浆 | DIT | 处理对象 | 对应基层材料 |
| 墙体饰面砂浆 | DDR | 施工部位 | 室外—E；室内—I |

### 用于承重墙的砌筑砂浆，砂浆抗压强度应符合《砌体结构设计规范》GB 50003的规定。

### 湿拌砂浆标准稠度实测值与合同约定的标准稠度值之差应符合表3.2.2规定。

表3.2.2 湿拌砂浆稠度允许偏差

| 规定精度/mm | 允许偏差/mm |
| --- | --- |
| 50、70、90 | ±10 |
| 110 | -10~+5 |

### 湿拌砂浆的主要性能应符合表3.2.3的规定。

表3.2.3 湿拌砂浆主要性能指标

| 项目 |  | 砌筑砂浆 | 抹灰砂浆 |  | 地面砂浆 | 防水砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通抹灰砂浆 | 机喷抹灰砂浆 |  |  |
| 保水率/% |  | 88.0 |  |  |  |  |
| 压力泌水率/% |  | / | / | <40 | / | / |
| 28 d抗压强度/MPa |  | 不小于砂浆立方体抗压强度标准值 |  |  |  |  |
| 14 d拉伸粘结强度/MPa |  | / | M5：0.15 >M5：0.20 |  | / | 0.20 |
| 28 d收缩率/% |  | / | 0.20 |  | / | 0.15 |
| 28 d抗渗压力/MPa |  | / | / |  | / | 不小于砂浆抗渗等级对应的压力值 |
| 抗冻性 | 强度损失率/% | 经25次循环后，25 |  |  |  |  |
|  | 质量损失率/% | 经25次循环后，5 |  |  |  |  |

### 干混砂浆拌合物的主要性能应符合表3.2.4的规定。

表3.2.4 干混砂浆的拌合物主要性能指标

| 项目 |  | 砌筑砂浆 |  | 抹灰砂浆 |  |  | 地面砂浆 | 防水砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通砌筑砂浆 | 薄层砌筑砂浆 | 普通抹灰砂浆 | 薄层抹灰砂浆 | 机喷抹灰砂浆 |  |  |
| 保水率/% |  | 88.0 | 99.0 | 88.0 | 99.0 | 92.0 | 88.0 |  |
| 凝结时间/h |  | 3~12 | / | 3~12 | / | / | 3~9 | 3~12 |
| 2 h稠度损失率/% |  | 30 | / | 30 | / | 30 | 30 | 30 |
| 28 d抗压强度/MPa |  | 不小于砂浆立方体抗压强度标准值 |  |  |  |  |  |  |
| 14 d拉伸粘结强度/MPa |  | / | / | M5：0.15 >M5：0.20 | 0.30 | 0.20 | / | 0.20 |
| 28 d收缩率/% |  | / | / | .20 |  |  | / | 0.15 |
| 28 d抗渗压力/MPa |  | / |  | / |  |  | / | 不小于砂浆抗渗等级对应的压力值 |
| 抗冻性 | 强度损失率/% | 经25次循环后，25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量损失率/% | 经25次循环后，5 |  |  |  |  |  |  |

### 界面处理砂浆的主要性能应符合表3.2.5中规定。

表3.2.5 界面处理砂浆性能要求

| 项目 |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混凝土界面处理砂浆 | 加气混凝土a界面处理砂浆 | XPSb界面处理砂浆 | PF界面 处理砂浆 | PU界面处理砂浆 | 岩棉板界面处理砂浆 |
| 外观 |  | 干粉状产品应均匀一致，不应有结块 |  |  |  |  |  |
| 拉伸粘结强度/MPa | 未处理14 d | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.15 | ≥0.08 | ≥0.10 | ≥7.5 |
|  | 浸水处理 | ≥0.5 | ≥0.4 |  |  |  |  |
|  | 热处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 冻融循环处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 晾置20 min | — | ≥0.5 | — |  | — | — |
| 试验方法 |  | GB/T 2518c |  |  |  |  |  |

a加气混凝土砌块低于04 级； bXPS为挤塑聚苯板、PF为酚醛泡沫板、PU为硬泡聚氨酯板； cPF、PU、岩棉板界面处理砂浆进行拉伸粘结强度测试时，应使用对应的基材。

### 磷石膏抹灰砂浆性能要求符合表3.2.6中规定。

表3.2.6 磷石膏抹灰砂浆性能要求

| 项目 |  |  | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面层磷石膏抹灰砂浆 | 底层磷石膏抹灰砂浆 | 轻质底层磷石膏抹灰砂浆 | 保温层磷石膏抹灰砂浆 |
| 细度/% | 1.0mm方孔筛筛余≤ |  | 0 | / | / | / |
|  | 0.2mm方孔筛筛余≤ |  | 40 | / | / | / |
| 凝结时间 |  |  | 初凝时间不小于1 h，终凝时间不大于8 h |  |  |  |
| 保水率/%≥ |  |  | 90 | 75 | 60 | / |
| 强度 /MPa | 抗折强度≥ |  | 3.0 | 2.0 | 1.0 | / |
|  | 抗压强度≥ |  | 6.0 | 4.0 | 2.5 | 0.6 |
|  | 拉伸粘结强度≥ |  | 0.5 | 0.4 | 0.3 | / |
| 体积密度/（kg/m3）≤ |  |  | / | / | 1000 | 500 |
| 导热系数W/（m·K）≤ |  |  | / | / | / | 0.1 |
| 放射性 |  | 内照射指数IRa≤ | 0.8 |  |  |  |
|  |  | 外照射指数Ir≤ | 0.8 |  |  |  |
| 面层磷石膏抹灰砂浆：用于底层磷石膏抹灰砂浆或其它基底上的薄层找平或饰面的磷石膏抹灰砂浆； 底层磷石膏抹灰砂浆：用于基底找平的磷石膏抹灰砂浆，通常含有集料； 轻质底层磷石膏抹灰砂浆：含有轻集料的底层磷石膏抹灰砂浆； 保温层磷石膏抹灰砂浆：具有保温功能的磷石膏抹灰砂浆。 |  |  |  |  |  |  |

# 4   原材料

## 胶凝材料

### 水泥

#### 预拌砂浆宜采用通用硅酸盐水泥，其性能应符合《通用硅酸盐水泥》GB175规定；当采用其他品种水泥时，其性能应符合相应标准的规定。

#### 预拌砂浆宜采用散装水泥。不同品种、等级和厂家的水泥不应混合使用。

#### 水泥进场复验项目应包括强度、安定性和氯离子含量。强度检测应按照《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T17671进行，安定性检测应按照《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346进行，氯离子含量检测应按照《水泥化学分析方法》GB/T176进行。

#### 水泥的复验批量应符合下列规定：

1散装水泥应按每500 t为一个检验批，不足500 t时按一个检验批；

2袋装水泥应按每200 t为一个检验批，不足200 t时按一个检验批；

3在使用中对水泥质量有怀疑的批次；

4水泥出厂超过3个月的批次；

5来源稳定且连续三次检验合格可将检验批量扩大一倍。

### 石灰

石灰应满足《建筑消石灰》JC/T481对石灰物理性能指标的要求。参照《建筑石灰试验方法》JC/T 478对石灰的物理性能指标包括游离水、细度、凝结时间、抗压强度和安定性进行检测。

### 磷建筑石膏

经处理的磷建筑石膏应符合《建筑石膏》GB/T9776的相关规定。细度、标准扩散度用水量、凝结时间、包税率、强度、按照《抹灰石膏》GB/T28627的规定进行测定；抗流挂性按照《机械喷涂抹灰石膏》JC/T2474的规定进行。放射性按照《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定进行。

## 矿物掺合料

### 矿物掺合料宜采用粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、石灰石粉、磷石膏和复合矿物掺合料，其性能应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596、《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046、《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T27690、《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》JGJ/T318、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566和《混凝土用复合掺合料》JG/T486的规定。

### 矿物掺合料进场时应按规定批次验收型式检验报告、出厂检验报告或合格证等质量证明文件。

### 粉煤灰进场复验项目应包括细度、需水量比和烧失量；硅灰进场复验项目应包括需水量比和烧失量；粒化高炉矿渣粉进场复验项目应包括比表面积、流动度比和活性指数；石灰石粉进场复验项目应包括细度、活性指数、流动度比、含水率和亚甲蓝值；复合掺合料进场复验项目应包括细度、流动度比和活性指数；检验方法应符合《矿物掺合料用技术规范》GB/T51003的规定。

### 矿物掺合料的复验批量应符合下列规定：

1粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、石灰石粉和复合掺合料按每200 t为一个检验批，不足200 t时按一个检验批；

2硅灰按每30 t为一个检验批，不足30 t时按一个检验批；

3来源稳定且连续三次检验合格可将检验批量扩大一倍。

## 细骨料

### 细骨料宜采用天然砂、机制砂及混合砂，其性能应符合《建设用砂》GB/T14684和《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定；再生细骨料的性能应符合《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240的规定。当采用其他品种细骨料时，其性能应符合相应标准的规定。

### 细骨料的最大粒径与颗粒级配应满足相应品种的砂浆要求。

### 天然砂进场复验项目应包括颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量和氮离子含量；机制砂进场复验项目应包括颗粒级配、细度模数、石粉含量、MB值、总压碎值指标、泥块含量和氯离子含量；检验方法应符合《建设用砂》GB/T14684、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定。

### 细骨料的复验批量应符合下列规定：

1按每400 m3或600 t为一个检验批，不足400 m3或600 t时按一个检验批；

2来源稳定且连续三次检验合格可将检验批量扩大一倍。

## 外加剂

### 砂浆外加剂匀质性能应符合表4.4.1的规定。

表4.4.1 砂浆外加剂匀质性指标

| 注：生产厂应在相关技术资料中明示产品匀质性指标控制值。 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 含固量S/% | S>25%时，应控制在0.95s~1.05S S25%时，应控制在0.90S~1.10S |
| 含水率W/% | W>5%时，应控制在0.90W~1.10W W5%时，应控制在0.80W~1.20W |
| 密度D/（g/cm3） | D>1.1时，应控制在D±0.03 D1.1时，应控制在D±0.02 |
| 细度（0.315 mm筛余）/% | 15 |
| pH值 | 应在生产厂控制范寓内 |
| 氯离子含量/% | 0.1 |

### 受检砂浆的性能应符合表4.4.2的规定。

表4.4.2 受检砂浆性能指标

| 项目 |  | 增稠保塑型 | 增稠型 | 保塑型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥胶砂减水率/% |  | 10 | 10 |  |
| 保水率比/% |  | 110 | 110 | / |
| 含气量/% |  | 18 | 18 | / |
| 2h稠度损失率/% |  | 30 | 30 | / |
| 凝结时间差/min |  | 150 | -60 | +60 |
| 抗压强度比/% | 7 d | 75 | 75 | 75 |
|  | 28 d | >75 | 75 | 75 |

### 砂浆外加剂使用前应进行与胶凝材料相容性试验。

### 砂浆外加剂进场时分别应按规定批次验收型式检验报告、出厂检验报告或合格证等质量证明文件。

### 砂浆外加剂进场复验项目应包括匀质性（除氯离子含量）、保水率比、含气量、2h稠度损失率和抗压强度比；匀质性应按照《混凝土外加剂》GB8076进行检验；水泥胶砂减水率应按照《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB8077进行检验；保水率比、含气量、2 h稠度损失率、凝结时间差和抗压强度比应按照《抹灰砂浆增塑剂》JG/T426进行检验。

### 砂浆外加剂的复验批量应符合下列规定：

1当掺量为1%~5%时，每100 t为一个检验批，不足l00 t时按一个检验批；

2当掺量小于1%时，每50 t为一个检验批，不足50 t时按一个检验批；

3来源稳定且连续三次检验合格可将检验批量扩大一倍。

## 拌合用水

### 拌合用水宜采用饮用水、地表水和地下水，且应符合《混凝土用水标准》JGJ63的规定。

### 当采用企业生产废水时，应进行试验确认满足砂浆性能要求后，方可采用。

### 拌合水的复验项目和检验方法应符合《混凝土用水标准》JGJ63的规定。

# 5 生产质量控制

## 一般规定

### 预拌砂浆生产厂应建立健全质量管理体系。

### 原材料应分仓存储，并有明显标识。胶凝材料应按生产厂、品种和等级分别存储，并采取防潮及防污染措施；细骨料存储仓的地面应为硬质地面且能排水；外加剂应按生产厂家、品种分别储存。

### 生产过程中使用的计量设备应满足计量精度要求。

### 预拌砂浆生产配料应采用计算机自动控制的配料系统，且能满足不同配合比、不同品种砂浆的生产要求，并应具有实时逐盘记录和储存功能。

### 生产过程中应避免对周围环境的污染，所有材料的输送及计量工序均应在密闭状态下进行，并应有收尘装置；细骨料场地应有防扬尘措施。

## 配合比设计及验证

### 预拌砂浆配合比设计应根据砂浆强度等级、砂浆种类、施工性能、收缩性能和耐久性能等要求，在满足设计和施工要求下，遵循低水泥用量、低用水量和低收缩率原则进行设计。

### 配制预拌砂浆的胶凝材料宜由普通硅酸盐水泥和矿物掺合料搭配使用，矿物掺合料的掺量不宜超过《矿物掺合料应用技术规范》GB/T51003的规定。

### 配制不同种类的砂浆，应根据用途选择不同细度模数和良好颗粒级配的砂。当配制底层抹灰砂浆时，砂的最大公称粒径不宜大于2.50 mm；当配制面层抹灰砂浆时，砂的最大公称粒径不宜大于1.25 mm。

### 预拌砂浆可掺入再生砂作为细骨料，其掺量应经试验确定，其性能应经试验验证。

### 预拌砂浆中宜掺入具有保场功能的外加剂，其掺量应经试配后确定。当配制湿拌砂浆时，砂浆出厂稠度应考虑砂浆在运输和储存过程中的损失。

### 预拌砂浆试配时应采用机械搅拌，搅拌时间不得少于180 s。

### 配制预拌砌筑砂浆时，拌合物的表观密度不宜小于1800 kg/m3。

### 用于外墙抹灰或有抗渗要求的预拌砂浆，其胶凝材料用量不宜少于250 kg/m3。

### 每立方米砂浆中的胶凝材料用量应按下式计算，并应进行试拌调整，在拌合物工作性能满足的情况下，取合理的胶凝材料用量。

（5.2.9）

式中：——每立方米砂浆胶凝材料用量（kg/m3），精确至1kg；

——砂浆试配强度（MPa），精确至0.1MPa；

——砂浆特征系数，其中；

——胶凝材料的实测28 d胶砂抗压强度（MPa），精确至0.1 MPa，且试验方法应按《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T17671执行。

注：各实验室也可用本单位实验资料确定值，统计用的实验组数不得少于30组。

### 当胶凝材料28d胶砂抗压强度值（）无实测值时，可按下式计算：

  - （5.2.10）

式中：——粉煤灰影响系数、石灰石粉影响系数和粒化高炉矿渣粉影响系数，可按表5.2.10选用；

——水泥实测28 d胶砂抗压强度等值（MPa），精确至0.1 MPa。

表5.2.10 粉煤灰影响系数、石灰石粉影响系数和粒化高炉矿渣粉影响系数

| 注：1本表应以P.O 42.5水泥为准；如采用普通硅酸盐水泥以外的通用硅酸盐水泥，可将水泥混合材掺量20%以上部分计入矿物掺合料； 掺量(%) | 粉煤灰影响系数 | 石灰石粉影响系数 | 粒化高炉矿渣粉影响系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 0.90-0.95 | 0.90 | 1.00 |
| 20 | 0.80-0.85 | 0.85 | 0.95~1.00 |
| 30 | 0.70-0.75 | 0.80 | 0.90~1.00 |
| 40 | 0.60-0.65 | 0.75 | 0.80~0.90 |
| 50 | — | — | 0.70~0.85 |

2宜采用I级或II级粉煤灰；采用I级或II级粉煤灰可取上限值；

3采用S75级粒化高炉矿渣粉可取下限值；采用S95级粒化高炉矿渣粉可取上限值；采用S105级粒化高炉矿渣粉可取上限值加0.05；

4当超出表中的掺量时，粉煤灰、石灰石粉和粒化高炉矿渣粉影响系数应经实验确定。

### 当水泥28d胶砂抗压强度值无实测值时，可按下式计算：

  - (5.2.11)

式中：——水泥强度等级标准值（MPa）；

——水泥强度富余系数，可按实际统计资料确定。当缺乏实际统计资料时，也可按表5.2.11选用。

表5.2.11 水泥强度的富余系数

| 水泥和矿物掺合料用量计算应符合下列规定: 水泥强度等级值 | 32.5 | 42.5 | 52.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 富余系数 | 1.12 | 1.16 | 1.10 |

1每立方米砂浆的矿物掺合料用量（）应按下式计算：

（5.2.12-1）

式中：——每立方米砂浆中矿物掺合料用量（kg/m3）；

——每立方米砂浆中胶凝材料用址（kg/m3）；

——计算胶凝材料确定的矿物掺合料掺量（%）。

2每立方米砂浆的水泥用量（）应按下式计算：

（5.2.12-2）

式中：——每立方米砂浆中水泥用量（kg/m3）。

### 每立方米砂浆中的砂用量（）应按含水率小于0.5%状态时的堆积密度作为计算值（kg/m3）。

### 外加剂和用水量计算应符合下列规定：

1 外加剂的品种和掺量应根据试验确定。每立方米砂浆中外加剂用量应按下式计算：

（5.2.14-1）

式中：—每立方米混凝土中外加剂用量（kg/m3）；

——每立方米砂浆中胶凝材料用量（kg/m3）；

——外加剂掺量（%），应在生产厂的推荐范围内，并经试验确定。

2 用水球应根据施工要求的砂浆稠度，砂品种、细度模数、颗粒级配和外加剂性能确定每立方米砂浆的用水量（）。用水量一般根据工程用材料按经验选用，如无使用经验时，可按下式计算：

（5.2.14-2）

式中：——每立方米砂浆用水量（）；

——每立方米砂浆经验用水量（），按表4.2.14中选取；

——外加剂减水率（％）。

表5.2.14 砂浆经验用水

| 注：1当砂细度模数在上限或下限时，用水量分别取下限或上限； 砂细度模数 | 经验用水量 |
| --- | --- |
| 1.6~2.2 | 300~330 |
| 2.3~3.0 | 280~310 |
| 3.1~3.7 | 260~290 |

2稠度小于90mm时，用水量可小于下限；

3气候炎热或干燥季节，试配时可酌量增加用水量。

## 湿拌砂浆

### 湿拌砂浆的生产应采用独立生产线。

### 配料时水泥温度应低于60℃。

### 原材料计量的允许偏差应满足表5.3.3的规定。

表5.3.3 原材料计量允许偏差

| 注：累计计量：允许偏差是指每一运输车中各盘砂浆的每种原材料计量和的偏差。 原材料 | 水泥 | 细骨料 | 掺合料 | 外加剂 | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每盘计量允许偏差（％） | ±2.0 | ±3.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
| 累计计量允许偏差（％） | ±1.0 | ±2.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |

### 生产前应测定细骨料的含水率，每一工作班不应少于1次。含水率波动大时应每2 h检测一次含水率。

### 各种固体材料均应按质量计量，水和液体的计量可按体积计量，也可按质量计量。

### 湿拌砂浆应采用强制式搅拌机，搅拌时间不宜少于60 s。

### 出厂前应对首盘砂浆进行检验，确认性能满足配合比设计要求和订货要求后，方可出厂。

## 干混砂浆

### 主要原材料计量允许偏差应满足表5.4.1的规定。

表5.4.1 主要原材料计量允许偏差

| 外加剂计量允许偏差应满足表5.4.2的规定。 原材料 | 单次计量值500 kg | 单次计量值500 kg |
| --- | --- | --- |
| 单一胶凝材料、掺合料 | ±5 kg | ±1% |
| 单级细骨料 | ±10 kg | ±2% |

表5.4.2 外加剂计量允许偏差

| 料前所有原材料的温度应低于65℃。 单次计量值 | 单次计量值1 kg | 1 kg单次计量值10 kg | 单次计量值＞10 kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差（g） | ±30 | ±50 | ±200 |

### 应采用全自动微机控制的干粉混合机进行混合，并保证搅拌均匀。

### 混合的最短时间应按照混料机说明书或经试拌确定。

### 生产前应测定砂的含水率，且应小于0.5%，每一工作班不应少于1次。

### 干混砂浆的包装分为散装和袋装。散装可采用能防雨和防潮，并有除尘装置的密封散装罐。

### 干混砂浆包装袋可用纸袋、复合袋、复膜塑编袋或复合材料袋，其质量应符合现行国家标准《水泥包装袋》GB9774的规定。

### 散装干混砂浆供货量的质量偏差不应超过±1.0%。袋装干混砂浆每袋净含量不应少于标志质量的99%。随机抽取20袋，总质量偏差不超过标准总质量的±1.0%。

### 袋装干混砂浆包装袋标识应标明产品名称、产品标记、产品商标、生产厂名和地址、净重、使用说明、储存条件及保质期、生产日期和出厂编号；散装干混砂浆应具有与袋装干混砂浆相同的标识，并附有产品使用说明书。

# 6 进场检验

## 一般规定

### 预拌砂浆的产品检验分为出厂检验、交货检验和型式检验。

### 砂浆生产厂家应建立企业试验室。企业试验室应具备满足原材料质量控制和砂浆出厂检验项目的检测能力。

### 预拌砂浆出厂前应进行出厂检验。预拌砂浆出厂前应按本标准规定的批次进行出厂检验，合格后方能出厂。出厂检验的取样及试验工作应由供方承担，供方应在供货日起40 d内向需方提供包括该批砂浆28 d抗压强度等指标的出厂检验报告。

### 预拌砂浆进入施工现场后的应提交型式检验报告和该批产品发货单和质量证明文件并应对预拌砂浆进行交货检验。应按下列规定进行：

1湿拌砂浆交货检验。交货检验应在供需双方合同规定地点进行质量检验。湿拌砂浆交货检验的取样试验工作应由需方承担。当需方不具备试验条件时，供需双方可商议确定承担试验检测的单位，并在合同中予以明确；

2干混砂浆交货时的质量验收可抽取实物试样，以其检验结果为依据，也可以用同批号干混砂浆的型式检验报告为依据。采取的验收方法由供需双方商定并在合同中注明；

3交货检验的结果应在试验结束后7 d内通知供方。

### 在下列情况下应进行型式检验：

1新产品投产或产品定型鉴定时；

2正常生产时，每一年至少进行一次；

3主要原材料、配合比或生产工艺有较大改变时；

4出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

5停产六个月以上恢复生产时；

6国家质量监督检验机构提出型式检验要求时。

## 取样与组批

### 湿拌砂浆的取样组批应符合下列规定：

1 出厂检验的砂浆试样应在搅拌地点随机取样，取样频率和组批应符合下列规定；

1) 稠度、保水率、保塑时间、压力泌水率、抗压强度和拉伸粘接强度检验的试样，每50 m3相同配合比砂浆取样不应少于一次；每一工作班的相同配合比砂浆不足50 m3时，取样不应少于一次。

2) 抗渗压力、抗冻性、收缩率检验的试样，每100 m3相同配合比砂浆取样不应少于一次；每一工作班相同配合比的砂浆不足100 m3时，取样不应少于一次。

2 交货检验的湿拌砂浆应在交货地点随机取样。当从运输车中取样时，砂浆试样应在卸料过程卸料量的1/4~3/4时采取，且应从同一运输车中采取；

3 交货检验的湿拌砂浆试样应及时取样。稠度、保水率、压力泌水试验应在湿拌砂浆运到交货地点时开始算起20 min内完成取样，其他性能检验用试件的制作应在30 min内完成；

4试验取样的总量不宜少于试验用量的3倍。

### 干混砂浆的出厂组批应符合下列规定：（采用现场的批样）

1应根据生产量、设备条件，按同品种、同规格型号的分批应符合下列规定：

2年产量10×104 t以上，不超过800 t或1 d产量为一批；

3年产量4×104~10×104 t，不超过600 t或1 d产量为一批；

4年产量1×104~4×104 t，不超过400 t或1 d产量为一批；

5 年产量1×104 t以下，不超过200 t或1 d产量为一批。

6 每批为一取样单位，取样应随机进行。

### 干混砂浆的出厂检验应符合下列要求：

1出厂检验试样应在出料口随机采取，试样应混合均匀。试样总量不宜少于试验用量的3倍；

2交货检验以抽取实物样品的检验结果为验收依据，供需双方应在交货地点共同取样和签封。每批取样应随机进行，试样总量不宜少于试验用量的6倍。并将试样分为两等份，一份由供方封存50 d，另一份由需方按本标准规定送有资质的第三方检测机构检验。在50 d内，需方经检验认为产品质量有问题而供方又有异议时，双方应将供方保存的试样送检。

### 干混砂浆的交货检验以生产厂同批干混砂浆的型式检验报告为验收依据时，交货时需方应在同批干混砂浆中随机抽取试样，其总量不少于试验用量的3倍。双方共同签封后，由需方保存3个月。在3个月内，需方对干混砂浆质量有异议时，供需双方应将签封试样送检。

## 检验项目及方法

### 型式检验项目应为第3.2节规定的相应品种的全部项目。

### 预拌砂浆出厂前和进场时应进行外观检验，并应符合下列规定：

1湿拌砂浆应外观均匀，无离析、无泌水现象；

2散装干混砂浆外观应均匀，无结块、受潮现象；

3袋装干混砂浆应包装完整，无受潮现象。

### 预拌砂浆的出厂检验和交货检验项目应符合表6.3.3的规定。

表6.3.3预拌砂浆的检验项目

| 预拌砂浆性能检验方法应符合《预拌砂浆》GB/T25181与《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T70的规定。 砂浆种类 |  | 出厂检验项目 | 交货检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿拌砌筑砂浆 |  | 糊度、保水率、保塑时间、28d抗压强度 | 稠度、保水率、28d抗压强度 |
| 湿拌抹灰砂浆 | 普通抹灰砂浆 | 稠度、保水率、保加时间、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度 | 稠度、保水率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度 |
|  | 机喷抹灰砂浆 | 稠度、保水率、保塑时间、压力泌水率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度 | 稠度、保水率、压力泌水率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度 |
| 湿拌地面砂浆 |  | 稠度、保水率、保塑时间、28d抗压强度 | 稠度、保水率、28d抗压强度 |
| 湿拌防水砂浆 |  | 稠度、保水率、保塑时间、28d抗压强度14d拉伸粘结强度、抗渗压力 | 稠度、保水率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度、抗渗压力 |
| 干混砌 筑砂浆 | 普通砌 筑砂浆 | 保水率、2h稠度损失率、凝结时间、28d抗压强度 | 保水率、28d抗压强度 |
|  | 薄层砌 筑砂浆 | 保水率、28d抗压强度 | 保水率、28d抗压强度 |
| 干混抹 灰砂浆 | 普通抹 灰砂浆 | 保水率、2h稠度损失率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度 | 保水率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度 |
|  | 薄层抹 灰砂浆 | 保水率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度 | 保水率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度 |
|  | 机喷抹灰砂浆 | 保水率、2h稠度损失率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度、压力泌水率 | 保水率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度、压力泌水率 |
| 干混地面砂浆 |  | 保水率、2h稠度损失率、凝结时间、28d抗压强度 | 保水率、2h稠度损失率、抗压强度 |
| 干混防水砂浆 |  | 保水率、2h稠度损失率、凝结时间、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度、抗渗压力 | 保水率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度、抗渗压力 |

## 判定规则

### 预拌砂浆的检验项目符合本标准相关要求时，判定该批产品合格；当有一项指标不符合要求时，则判定该批产品不合格。

### 干混砂浆的包装、标识不符合本标准要求或破包、受潮、质量不足的干混砂浆应判为不合格品。

### 供需双方对产品质量有疑问或争议时，可委托具备资质的第三方检测机构进行检验。

# 7 运输、交付与储存

## 湿拌砂浆

### 湿拌砂浆应采用搅拌运输车运送。搅拌运输车应符合《混凝土搅拌运输车》GB/T 26408要求。

### 运输车在装料前，装料口应保持清洁，罐体内不应有积水、积浆及杂物。

### 湿拌砂浆在装料及运输过程中，罐体应旋转，保证砂浆拌合物的均匀性，不产生分层、离析现象。

### 湿拌砂浆在运输和储存过程中不得加水。

### 运输车在运送过程中应避免砂浆漏撒。

### 供需双方应在合同规定的地点交付，供需双方确认签收。

### 使用单位应在湿拌砂浆进场前配备湿拌砂浆存放设施，存放设施应有防雨及遮阳措施，并应在显著位置标明砂浆的种类、强度等级，严禁混用。

### 存放设施的数量、容量应满足砂浆品种、供货量的要求，与湿拌砂浆接触的部位应不吸水。

### 存放设施应便于储运、清洗和砂浆存取。

### 储存地点的环境温度宜为5℃~35℃。

## 干混砂浆

### 干混砂浆运输时，应有防扬尘措施，不应污染环境。

### 散装干混砂浆宜采用散装干混砂浆运输车运送，并附有产品使用说明书。散装干混砂浆运输车应密封、防水、防潮及防离析装置。砂浆品种更换时，运输车应清空并清理干净。

### 袋装干混砂浆可采用运输工具运输。运输过程中不得混入杂物，并有防雨、防潮措施，袋装干混砂浆搬运时不应甩包、不应自行倾卸。

### 散装干混砂浆运至工地时，宜提交包括产品名称、生产单位、联系方式、标记、加水量范围、净含量、使用说明、储存条件、质保期、生产日期等资料。

### 供需双方应在合同规定的地点交付，供需双方确认签收。

### 交付时，供方应随每一运输车向需方提供所运送预拌砂浆的发货单，并按批次提供相应的质量证明文件。

### 交付时，应按双方确定的项目进行检验，并应留用样品，留样方式可按以下方式进行：

1供方与需方在砂浆交付到工地时，按生产编号或批次在工地取样，双方签名封存；

2需方委托承运单位与供方在砂浆出厂交付时，按生产编号或批次在仓库取样，双方签名封存；

3需方同意以供方砂浆出厂时同编号的留样作为留置样品。

### 袋装干混砂浆应按不同品种、强度等级和批号分别堆放，存放仓库应防水和防潮，不得靠近高温或受阳光直晒，在放高度不宜超过10包。

### 散装干混砂浆应按不同品种和强度等级分仓存放，不得混装。

### 干混砂浆应按顺序使用，做到先到先用。干混砂浆的保质期不宜超过2个月，超出储存期的应复检，合格后方可使用。

### 散装干混砂浆在存储和使用过程中，当对砂浆质量的均匀性有疑问或争议时，应按《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223的规定进行检验。

# 8   施工质量控制

## 一般规定

### 预拌砂浆的品种应满足设计、施工的要求。

### 不同品种规格的预拌砂浆不得混合使用。

### 袋装干混砂浆在现场应机械搅拌均匀，搅拌时间应不少于3 min；散装干混砂浆搅拌时，应保持物料均匀稳定，停止搅拌时应及时拆卸、清洗搅拌叶片。

### 干混砂浆品种更换时，搅拌设备、输送和储存设备须清理干净。

### 施工前，基层应平整、坚固、洁净，前道工序留下的沟槽、孔洞应整修完毕。应根据产品使用说明书和相关标准的要求决定是否对基层进行润湿处理。基层平整度超出允许误差时，可用适宜砂浆找平，找平砂浆与基层的粘结强度应符合相关标准的规定。

### 施工时，施工环境温度宜为5℃~35℃；当施工环境温度超出该范围时，应采取保证工程质量的措施。五级及以上大风、雨天和雪天的露天环境下，不宜进行预拌砂浆的施工；施工中突遇雨雪天气时，应采取措施保证砂浆性能不受影响。

### 有特殊性能要求的预拌砂浆施工应符合国家现行相关标准的规定。

## 砌筑砂浆施工

### 散装干混砂浆宜采用散装干混砂浆运输车运送，并附有产品使用说明书。散装干混砂浆运输车应密封、防水、防潮及防离析装置。砂浆品种更换时，运输车应清空并清理干净。

### 砌体材料的性能应符合下列规定：

1砌筑砌体时，普通混凝土小型空心砌块、混凝土砖、轻集料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等水泥混凝土制品应养护至国家现行相关标准规定的龄期后方可使用；

2砌筑非烧结砖或砌块砌体时，应对含水率进行控制；

3砌筑烧结页岩砖和烧结多孔砖时，应提前浇水湿润，不应采用干砖或处于吸水饱和状态的砖；

4砌筑普通混凝土小型空心彻块、混凝土多孔砖、混凝土实心砖时，砌筑前不宜对其浇水润湿。当天气炎热时，可喷水润湿；

5当采用薄层干混砌筑砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块时，砌筑前不应对其浇水润湿。

### 砌筑砂浆的稠度宜根据要求确定，也可按表7.8.2选用。

表8.2.2 砌筑砂浆稠度

| 砌筑砂浆的施工应符合以下规定： 砌体种类 | 砂浆稠度（mm） |
| --- | --- |
| 烧结页岩破砌体 | 70~90 |
| 烧结空心破、烧结多孔砖砌体 | 60~80 |
| 轻集料混凝上小型空心砌块 |  |
| 混凝土砖、混凝土多孔砖砌体 | 50~70 |
| 普通混凝土小型空心砌块砌体 |  |
| 石砌体 | 30~50 |

1普通砌筑施工的灰缝厚度宜为10 mm~20 mm。采用薄层干混砌筑砂浆薄层砌筑施T时，水平灰缝厚度不应大于5 mm；

2当采用铺浆法砌筑砖砌体时，一次铺浆长度不应超过750 mm；施工期间环境温度超过30℃时，一次铺浆K度不应超过500 mm；

3砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀、密实饱满。砖砌体的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%；砖柱水平灰缝和径向灰缝的砂浆饱满度不得小于90%；小砌块砌体灰缝的砂浆饱满度按净面积计算不得小于90%；填充墙砌体灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算不得小于80%。竖向灰缝不应出现瞎缝、透明缝和假缝；

4应对每天的砌筑高度进行控制，对砖砌体、小砌块砌体，砌筑高度不宜超过1.5 m/d或一步脚手架高度；对石砌体，砌筑高度不宜超过1.2 m/d。

### 蒸压加气混凝土砌块采用薄层砌筑砂浆砌筑时，第一皮砌块砌筑前，应先用水湿润基面，再施铺砌筑砂浆，并将砌块底面水平灰缝和侧面垂直灰缝满涂薄层砌筑砂浆方可砌筑；第二皮砌块的砌筑，应待第一皮砌块灰缝砂浆凝固后方可进行。

### 砌筑砂浆可用原浆对墙面勾缝，应随砌随勾，勾缝深度宣为1 mm~3 mm。

### 砌筑砂浆施工除应符合本标准外，尚应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203和《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的相关规定。

## 抹灰砂浆施工

### 抹灰砂浆强度不宜比基体材料强度高出两个或两个以上强度等级，并应符合以下规定：

1对于无粘贴饰面砖的外墙，底层抹灰砂浆宜比基体材料高一个强度等级或等于基体材料强度；

2对于有粘贴饰面砖的内墙和外墙，中层抹灰砂浆宜比基体材料高一个强度等级，且不宜低于M15；

3孔洞填补和窗台、阳台抹面等，宜采用M15或M20水泥抹灰砂浆。

### 抹灰施工应在主体结构验收合格后进行。烧结块材墙体抹灰宜在砌筑完工7 d后进行；非烧结块材墙体抹灰宜在砌筑完成60 d后进行，最短不应少于45 d。

### 墙体抹灰前，窗框周边缝隙和墙面孔洞的封堵应符合下列规定：

1框架填充墙顶预留的间隙宜在墙体砌筑14 d后封堵；

2填堵缝隙和孔洞应在抹灰前进行；

3门窗框周边缝隙做法应按有关标准或设计图纸进行；

4堵缝隙和孔洞时应将杂物、灰尘等清理干净，浇水湿润，并用C20以上混凝土堵严。

### 抹灰砂浆施工前，基层的处理应符合以下规定：

1基层应平整、坚固，抹灰前应将基层表面的尘土、污垢、油渍等清除干净，上道工序留下的沟槽、孔洞等应填实修整，并应采取措施对已完成的工程和设施进行防护；

2不同材质基体交接处，应采取防止开裂的加强措施。当采用在抹灰前铺设加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不宜小于150 mm，且不应小于100 mm。门窗口、墙阳角处的加强护角应提前抹好；

3当在混凝土砖、蒸压加气混凝土砌块、混凝土小型空心砌块、混凝土多孔砖等基体上抹灰时，宜采用相配套的界面砂浆或界面剂对基层进行处理；

4当在烧结多孔砖、烧结空心砖等吸水速度快的基体上抹灰时，应提前对基体浇水润湿，施工时，基体表面不得有明水；

5当采用薄层抹灰砂浆施工时，基层可不做界面处理，不需浇水润湿；

6蒸压加气混凝土砌块基体上抹灰所用界面砂浆或界面剂宜满铺。

### 应根据设计要求、抹灰砂浆产品说明书和基层情况等确定抹灰工艺。

### 人工抹灰应符合以下规定：

1湿拌抹灰砂浆不宜进行薄层抹灰施工；

2抹灰砂浆的稠度宜根据施工要求确定，也可按表8.3.6选用；

表8.3.6 人工抹灰砂浆稠度

| 3普通抹灰施工时，每遍涂抹厚度不宜大于10 mm；薄层干混抹灰砂浆薄抹灰施工时，宜一次成活，厚度不应大于5 mm； 抹灰部位 | 砂浆稠度（mm） |
| --- | --- |
| 底层 | 90~110 |
| 中层 | 70~90 |
| 面层 | 70~80 |

4当抹灰层厚度大于10 mm时，应分层抹灰，每层砂浆应分别压实、抹平，抹平应在砂浆凝结前完成。当抹灰层总厚度大于或等于35 mm时，应采取加强措施。

### 抹灰应符合下列规定：

1应根据设计要求及基层表面平整度情况，确定抹灰厚度，抹灰厚度不宜小于5 mm；

2当墙面凹度较大时，应分层衬平，每层厚度不应大于7 mm~9 mm；

3抹灰饼时应根据抹灰要求，确定灰饼的正确位置，并应先抹上部灰饼，再抹下部灰饼。然后找好垂直与平整。宜用与墙体抹灰相同的抹灰砂浆制作灰饼和冲筋，灰饼宜抹成50 mm方形。

### 大面积抹灰时，墙面冲筋应符合下列规定：

1当灰饼砂浆硬化后，可用与抹灰层相同的砂浆冲筋；

2冲筋数量应根据墙面的宽度和高度确定。当墙面高度小于3.5 m时，宜做立筋，两筋间距不宜大于1.5 m；当墙面高度大于3.5 m时，宜做横筋，两筋间距不宜大于2 m。

### 内墙细部抹灰应符合下列规定：

1墙、柱间的阳角应在墙、柱抹灰前，可用砂浆做护角，其高度自地面以上不宜小于2 m，每侧宽度宜为50 mm。对于蒸压加气混凝土砌块填充墙，可采用聚合物水泥砂浆做护角，其他墙体可采用M20以上的普通水泥砂浆做护角；

2窗台抹灰前，应先将窗台基层清理干净，松动的砖或砌块应重新补砌，再将砖或砌块灰缝划深10 mm，浇水润湿，然后用C15细石混凝土铺实，且厚度应大于25 mm。次II采用界面砂浆抹平，厚度应大于2 mm，最后再抹M20砂浆面层；

3 抹灰前应检查预留孔洞、配电箱、槽、盒安装是否牢固。箱、槽、盒外口应与抹灰面齐平或略低于抹灰面，周边无杂物，润湿后，抹压平整、光滑；

4水泥踢脚线和墙裙应用M20砂浆分层抹灰。当抹灰层有防水、防潮功能时，应采用防水砂浆。

### 外墙细部抹灰应符合下列规定：

1 在抹檐口、窗台、窗眉、阳台、雨棚、压顶和突出墙面的腰线以及装饰凸线时，应有流水坡度，下面做滴水线（槽）或鹰嘴，严禁出现倒坡。窗上面的抹灰层应深入窗框周边的缝隙内，并应堵塞密实；

2 阳台、窗台、压顶等部位应用M20砂浆分层抹灰。

### 混凝土顶棚抹灰前，应在四周墙上弹出水平控制线，先抹顶棚四周，沿圈边找平。混凝土顶棚抹灰砂浆应与基体粘接牢固，表面平顺，厚度不宜大于8 mm。

### 机械喷涂抹灰应符合以下规定：

1机械喷涂设备应符合《机械喷涂抹灰施工规程》JGJ/T 105的规定；

2抹灰砂浆的稠度宜根据施工要求确定，也可按表8.3.12-1选用；

表8.3.12-1机械喷涂抹灰砂浆稠度

| 3喷涂施工前应先用润管剂润滑输送泵及管道，润管材料可采用1:1的水泥净浆； 基层种类 | 砂浆稠度（mm） |
| --- | --- |
| 混凝土、普通混凝土小型空心砌块、混凝土砖、混凝土多孔砖 | 90 |
| 烧结页岩砖、烧结空心砖、烧结多孔砖、粒集料混凝上小型空心砌块砌体基层 | 110 |

4喷涂宜连续进行，需长时间中断时，应间歇启动泵送设备，启动间隔时间不宜超过10 min，否则应立即清洗设备和管道；

5喷涂顺序和线路宜先远后近、先上后下、先里后外，当墙体材料不同时，应先喷涂吸水性弱的墙面，后喷涂吸水性强的墙面；

6喷涂时，喷射距离和喷射角的大小宜按表7.3.12-2选用；

表8.3.12-2 喷射距离和喷射角

| 7砂浆喷涂量不足时，应及时补平；表层砂浆喷涂结束后，应及时进行面层处理； 工程部位 | 喷射距离（mm） | 喷射角（°） |
| --- | --- | --- |
| 吸水性强的墙面 | 100~350 | 85~90（喷嘴上仰） |
| 吸水性弱的墙而 | 150~400 | 60~70（喷嘴上仰） |
| 踢脚板以上较低部位墙面 | 100~300 | 60~70（喷嘴上仰） |
| 顶棚 | 150~300 | 60~70 |
| 地面 | 200~300 | 85~90 |

8喷涂结束后，应及时清洗输送系、输送管和喷枪，并应将作业区被污染部位及时清理干净。

### 雨天不宜进行外墙抹灰，否则应采取防雨措施，且抹灰砂浆终凝前不应受雨淋。夏季施工时，抹灰时应控制好各层抹灰的间隔时间，当前一层过于干燥时应先洒水润湿，再抹下一层灰；当气温高于30℃时，外墙抹灰应有遮阳措施。

### 当要求抹灰层具有防水、防潮功能时，应采用防水砂浆。

### 抹灰砂浆凝结硬化后，应及时进行保湿养护，养护时间不应少于7 d。

### 抹灰砂浆施工除应符合本标准外，尚应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223、《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220及《机械喷涂抹灰施工规程》JGJ/T 105的相关规定。

## 地面砂浆施工

### 地面砂浆施工前，应将基层表面清理干净，松散填充料应铺平压实，光滑表面应采用划（凿）毛或其它界面处理措施。

### 施工前，应对基层进行洒水处理。施工时，基层表面应湿润，不得有积水。

### 有防水要求的地面施工前，应对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行防水处理。

### 地面砂浆的强度等级不应小于M15，面层砂浆的稠度宜为50 mm±10 mm。

### 地面找平层和面层砂浆的厚度应符合设计要求，且不应小于20 mm。

### 地面砂浆施工时，应随铺随抹平、压实，抹平、压实应在砂浆凝结前完成。面层应密实，无空鼓、起砂、裂纹、麻面、脱皮等现象。

### 大面积地面砂浆施工时，宜设置：分格缝，分格缝间距不宜大于6 m。

### 踢脚线施工时，应弹好水平控制线，并应采取措施控制出墙厚度一致。踢脚线出墙厚度不应大于8 mm。

### 踏步面层施工时，应采取措施保证每级踏步尺寸均匀，且误差不应大于10 mm。

### 地面面层砂浆凝结后，应及时保湿养护，养护时间不应少于7 d。

### 地面砂浆施工除应符合本标准外，尚应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的相关规定。

## 防水砂浆施工

### 防水砂浆可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面的防水层，不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下防水工程。

### 防水砂浆施工前，设备预埋件和管线应安装固定好。

### 防水砂浆施工前，基层混凝土或砂浆的抗压强度不应低于设计值的80%。

### 防水砂浆施工前，应检查基层质量，基层应坚实、平整、粗糙、清洁，并充分润湿，表面无积水。

### 地面防水砂浆施工前，应对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行防水处理，排水坡度应符合设计要求。

### 当防水砂浆厚度大于10 mm时，应采用多层抹压法分层施工，并应在前一层砂浆凝结后再涂抹后一层砂浆，各层应粘结牢固，砂浆总厚度宜为18 mm~20 mm。

### 防水砂浆各层应紧密粘合，每层宜连续施工。当需要留施工缝时，应采用阶梯坡形搓，且距离阴阳角处不得小于200 mm。上下层接槎应至少错开100 mm。防水层的阴阳角处宜做成圆弧形。

### 防水砂浆不得在雨天、五级及以上大风中施工。夏季不宜在30℃以上或烈日照射下施工。

### 防水砂浆凝结硬化前，不得直接受水冲刷。储水结构应在砂浆强度达到设计要求后再注水。

### 防水砂浆凝结硬化后，应及时养护，应保持表面湿润，养护时间不得少于14 d，养护温度不宜低于5。

### 防水砂浆施工完成后，严禁在防水层上凿孔、打洞。

### 防水砂浆施工除应符合本标准外，外墙防水砂浆的施工尚应符合《建筑外墙防水工程技术规程》JG/T 235的规定，屋面防水砂浆的施工尚应符合《屋面工程质量验收规范》GB 50207的规定，地下防水工程防水砂浆的施工尚应符合《地下工程防水技术规程》GB 50108、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的相关规定。

## 磷石膏抹灰砂浆施工

### 层处理应符合以下要求：

1抹灰前应对基层表面的尘土、污垢、油渍等清理干净；

2基层上的凹凸部分和非预留孔洞等基底缺陷，应处理平整牢固；

3磷石膏抹灰砂浆应用于非石膏基材料基层表面时，宜采用界面处理剂。

### 墙、柱和门洞口等护角易于碰撞、破坏的部位宜安装护角条。

### 施工前，应先吊垂直、套方、找规矩、做灰饼，并应符合以下规定：

1应根据设计要求和基层表面平整垂直情况，对墙面进行吊垂直、套方、找规矩，并应经检查后再确定抹灰厚度；

2抹饼时，应先抹上部灰饼，再抹下部灰饼，然后用靠尺检查垂直与平整。灰饼应是与抹灰层相同的砂浆，抹成边长20 mm~50 mm的方形，灰饼水平间距不宜大于1.5 m。

### 当灰饼砂浆硬化后，应采用与抹灰层相同的磷石膏抹灰砂浆进行冲筋，冲筋根数应根据房间的宽度和高度确定。当墙面高度小于3.5 m时，宜做竖筋，两筋间距不宜大于 1.5 m；当墙面高度不小于3.5 m时，宜做横筋，两筋间距不宜大于2 m；筋宽 20 mm~50 mm。

### 昼夜室外平均气温连续5 d低于5℃时，应按冬季抹灰施工的规定执行。

1冬季室内抹灰施工，室内环境温度应保持在5℃以上；

2磷石膏抹灰砂浆施工前应提前放置到室内；

3不得在冻结的基层上施工；

4冬季抹灰前做好门窗口等封闭保温围护；

5冬季抹灰时应采用加温措施，不得直接烘烤墙面；

6磷石膏抹灰砂浆终凝前不得受冻。

### 保温层磷石膏抹灰砂浆和轻质底层磷石膏抹灰砂浆应为单组份材料，且不得在施工现场掺入其它物料。

### 手工抹灰施工应符合以下要求：

1手工抹灰宜分两遍涂抹，第一遍应压实，待终凝后方可涂抹第二遍，抹灰层与基层之间、各抹灰层之间粘结牢固，无空鼓、无脱层；

2用楔形刮尺沿冲筋由下往上找平，用刮下的料对凹陷处进行补料；阴角处用阴角专用工具将阴角刮直、找方；

3阴角两侧墙体不应同时施工，应待阴角一侧墙体磷石膏抹灰砂浆硬化后再施工另一侧墙体相邻冲筋间距内的磷石膏抹灰砂浆；

4顶棚抹灰时，应在四周墙上弹出水平线作为控制线，先抹顶棚四周，再圈边找平；磷石膏抹灰砂浆应与基层粘结牢固，表面平顺。

### 当采用机喷抹灰施工时，机喷设备调试、料浆调配应符合以下要求：

1喷涂作业前应对所使用的机械喷涂设备进行试运转检查，连续试运转时间不得少于2min，如有异常，不得使用；

2磷石膏抹灰砂浆泵送前，应先泵送浆液润滑输浆管道及设备，润滑浆液为清水或石膏净浆，也可采用专用润滑剂润滑管道；

3磷石膏抹灰砂浆料浆稠度宜通过调节进水量进行调整；料浆应均匀、无结块、不分层、不流挂。

### 机喷抹灰施工应符合以下要求：

1喷涂时应保证喷嘴与基层墙体垂直，且距离基层墙体宜为100 mm～200 mm；

2喷涂顺序从左到右、从上到下均匀喷涂，不得交叉。抹灰厚度为5 mm～25 mm的可一次喷涂，当厚度超过25 mm宜分二次喷涂；

3喷涂一定面积后，约10 min后用刮尺对喷涂面初步找平。有漏浆部位应及时喷涂补平，再用刮尺对喷涂面找平；

4设备中料浆滞留时间不得超过20 min。喷涂结束后，应及时将设备、输送管和喷嘴清洗干净。

### 磷石膏抹灰砂浆在终凝时若产生微裂纹，可采用以下方法进行局部修整：

1在24 h内用面层磷石膏抹灰砂浆薄满批一层，厚度不超过1 mm；

2若磷石膏抹灰砂浆表面已干燥，应洒水湿润再用面层磷石膏抹灰砂浆或同类材料薄满批一层。

### 门窗洞口及阳角收口应符合以下规定：

1室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角抹灰线角清晰，并防止碰坏；

2门窗洞口抹灰前，应先在门窗洞口墙、顶侧面用钢筋卡子夹上铝合金收边靠尺，用线坠吊垂直，再手工抹灰；

3独立阳角第一面侧墙抹灰时，应在另一侧墙体阳角部位粘贴一根铝合金靠尺，与准备抹灰墙体的冲筋面平齐；独立阳角第二面墙体抹灰时，应将铝合金靠尺粘贴在已施工完毕且硬化的第一面侧墙体抹灰层上，待磷石膏抹灰砂浆完全硬化后将铝合金靠尺轻轻拿开，完成整个独立阳角的施工；

4磷石膏抹灰砂浆阳角需要修复时，应待其两侧已经上墙的磷石膏抹灰砂浆干燥硬化后进行。

### 抹灰层找平后应采用以下方法之一进行表面处理：

1抹灰层终凝后干燥前，批刮面层磷石膏抹灰砂浆；若抹灰层表面已干燥，应洒水湿润后再涂抹面层磷石膏抹灰砂浆；

2待抹灰层初凝后终凝前，表面微干不粘手时，将表面用清水打湿，用海绵抹板做打磨提浆处理； 打磨提浆后用刮刀做收光处理；

3抹灰层终凝后干燥前，用电动打磨机打磨；打磨完成后，应及时清除表面浮尘；

4抹灰层干燥后（墙面湿度达到20%以下时），批普通内墙腻子。

### 抹灰层凝结硬化后，室内应保持适当通风；抹灰层严禁用水润湿、冲洗、浸泡。

# 9 施工质量验收

## 一般规定

### 预拌砂浆施工质量验收时应检查下列文件和记录：

1工程施工图、设计说明或其他设计文件；

2预拌砂浆的产品合格证书、砂浆配合比报告和出厂检验报告；

3预拌砂浆进场记录和检验报告；

4施工记录。

### 冬期施工的湿拌砂浆，强度试块的留置除应按常温规定要求外，尚应增留不少于1组与砌体同条件的试块，检验其28 d抗压强度。

### 抹灰砂浆工程应对下列隐蔽工程项目进行脸收：

1抹灰总厚度大于或等于35 mm时的加强措施；

2不同材料基体交接处的加强措施；

3孔洞填补、窗台、阳台抹面、内墙细部抹灰工程。

## 砌筑砂浆工程

### 对同品种、同强度等级的砌筑砂浆，湿拌砌筑砂浆应以25 m3为一个检验批，干混砌筑砂浆应以50 t为一个检验批，不足一个检验批的数量时，应按一个检验批计。

### 砌筑砂浆的每个检验批应至少留置1组抗压强度试块。

### 砌筑砂浆抗压强度应按验收批进行评定，其合格条件应符合下列规定：

1同一验收批砂浆抗压强度平均值不应小于设计强度等级值的1.10倍；同一验收批砂浆的最小抗压强度值不应小于设计强度等级值的0.85倍；

2当同一验收批砌筑砂浆抗压强度试块少于3组时，每组试块抗压强度值不应小于设计强度等级值的1.10倍。

### 砌筑砂浆强度质量:验收还应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的规定。出现下列情况时，可采用《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315或《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136的方法，并委托有资质的检测单位进行现场检验。

1砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足；

2对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议；

3砂浆试块的试验结果，不能满足设计要求。

## 抹灰砂浆工程

### 抹灰工程检验批的划分应符合下列规定：

1相同砂浆品种、强度等级、工艺和施工条件的室外抹灰工程，每1000 m2应划分为一个检验批，不足1000 m2时，应按一个检验批计；

2相同砂浆品种、强度等级、工艺和施工条件的室内抹灰工程，每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30 m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间时，应按一个检验批计。

### 抹灰砂浆检查数量应符合下列规定：

1室外抹灰工程，每检验批每100 m2应至少抽查一处，每处不得小于10 m2；

2室内抹灰工程，每检验批应至少抽查10%，并不得少于3间，不足3间时，应全数检查。

### 抹灰砂浆的外观质量验收应符合下列规定：

1抹灰层应密实，应无脱层、空鼓和裂缝，面层应无起砂、爆灰和裂缝；

2抹灰表面应平整、洁净、接槎平整、颜色均匀，分格缝应清晰；

3护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐；管道后面的抹灰表面应平整；

4外观质量检验方法应按《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定进行。

### 抹灰砂浆抗压强度试块应符合下列规定：

1每检验批应至少留置1组抗压强度试块；

2砂浆试块应在搅拌机出料口、储存容器出料口或使用地点随机取样，砂浆稠度应与实验室碉度一致；湿拌抹灰砂浆装模成型充分振捣排气，造成的体积减缩应及时用砂浆补填；

3砂浆试块的养护条件应与实验室的养护条件相同。

### 抹灰砂浆抗压强度应按验收批进行评定.其合格条件应符合下列规定：

1同一验收批的砂浆抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级值，且砂浆抗压强度最小值应大于或等于设计强度等级标准值的75%；

2当同一验收批的抹灰砂浆抗压强度试块少于3组时，每组试块抗压强度值应大于或等于设计强度等级标准值；

3抹灰砂浆抗压强度评定值不满足设计强度时，应对抹灰层进行实体拉伸粘结强度试验，如实体拉伸粘结强度合格，应按合格进行验收。

### 砂浆抹灰层应在28 d龄期时，按《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220的规定进行实体拉伸粘结强度检验，并应符合下列规定：

1相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室内抹灰工程，每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30 m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间的也应划分为一个检验批；

2相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程，每1000 m2应至少取一组试件；不足1000 m2时，也应取一组；

3实体拉伸粘结强度应按验收批进行评定。当同一验收批实体拉伸粘结强度的平均值不小于0.25 MPa时，可判定为合格，当预拌抹灰砂浆为掺物化剂水泥抹灰砂浆时，实体拉伸粘结强度的平均值应不小于0.20 MPa；否则，判定为不合格。

### 抹灰砂浆施工质量验收还应符合《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220的规定。

## 地面砂浆工程

### 地面工程检验批的划分应符合下列规定：

1每一层次或每层施工段（或变形缝）应作为一个检验批；

2高层及多层建筑的标准层可按每3层作为一个检验批，不足3层时，应按一个检验批计。

### 地面砂浆检查数量应符合下列规定：

1每检验批应按自然间或标准间随机检验，抽查数量不应少于3间，不足3间时，应全数检查，走廊（过道）应以10延长米为1间，工业厂房（按单跨计）、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算；

2对有防水要求的建筑地面，每检验批应按自然间（或标准间）总数随机检验，抽查数量不应少于4间，不足4间时，应全数检查。

### 砂浆层应平整、密实，上一层与下层应结合牢固，应无空鼓、裂缝。当空鼓面积不大于400 mm2，且每自然间（标准间）不多于2处时，可不计。

### 砂浆层表面应洁净，并应无起砂、脱皮、麻面等缺陷。

### 踢脚线应与墙面结合牢固、高度一致、出墙厚度均匀。

### 砂浆面层的允许偏差和检验方法应符合表9.4.6的规定：

表9.4.6 砂浆面层的允许偏差和检验方法

| 对同一品种、同一强度等级的地面砂浆，每检验批且不超过1000 m2应至少留置一组抗压强度试块。抗压强度试块的制作、养护、试压等应符合《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JCJ/T70的规定，龄期应为28 d。 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 4 | 用2 m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 踢脚线上口平直 | 4 | 拉5 m线和用钢尺检查 |
| 缝格平直 | 3 | 拉5 m线和用钢尺检查 |

### 地面砂浆抗压强度应按验收批进行评定。当同一验收批地面砂浆试块抗压强度平均值大于或等于设计强度等级值时，可判定该批地面砂浆的抗压强度为合格；否则，应判定为不合格。

### 地面砂浆施工质量验收还应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的规定执行。

## 防水砂浆工程

### 对同一类型、同一品种、同施工条件的砂浆防水层，每100 m2应划分为一个检验批，不足100 m2时，应按一个检验批计；当检验抗渗性能时，检验批可按200 m2划分为一个检验批。

### 每检验批应至少抽查一处，每处不得小于10 m2，同一验收批抽查数量不得少于3处。

### 对砂浆防水层各层之间应结合牢固、无空鼓。

### 砂浆防水层表面应平整、密实，不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷；

### 砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计值的85%；

### 防水砂浆抗压强度应按验收批进行评定，其合格条件应符合下列规定：

1同一验收批砂浆抗压强度平均值不应小于设计强度等级值的1.10倍；同一验收批砂浆的最小抗压强度值不应小于设计强度等级值的0.85倍；

2当同一验收批防水砂浆抗压强度试块少于3组时，每组试块抗压强度值不应小于设计强度等级值的1.10倍。

    - 防水砂浆抗渗压力应按验收批进行评定，每组防水砂浆试块抗渗压力应大于或等于设计抗渗等级规定的压力值，则判定该批防水砂浆的抗渗压力为合格；否则，应判定为不合格。

### 当防水砂浆用于砌体结构抹灰及地面、屋面和楼面工程时，施工质量:验收应符合《屋面工程质量验收规范》GB 50207和《地下防水工程质量验收规范》GB50208的规定。

## 磷石膏抹灰砂浆工程

### 抹灰工程验收应符合国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210和现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220中抹灰工程的相关要求及相关的石膏砂浆应用技术规程的要求。保温磷石膏抹灰砂浆外墙内保温工程的施工质量验收尚应符合国家现行标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。

### 抹灰工程验收的检验批划分应符合以下规定：

1相同磷石膏抹灰砂浆品种、施工工艺的抹灰工程，每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰工程面积30 m2为一间）划分为一个检验批，不足50间的也应划分为一个检验批；

2保温磷石膏抹灰砂浆分项工程宜以每500 m2~1000 m2划分为一个检验批，不足500 m2也宜划分为一个检验批；每个检验批每100 m2应至少抽查一处，每处不得小于10 m2。

抹灰工程每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间（处）；不足3间（处）时，应全数检查。

    - 磷石膏抹灰砂浆的品种、性能应符合设计要求和本规范的规定。检验方法：观察检查，检查工程设计文件；检查磷石膏抹灰砂浆的产品合格证书、进场验收记录和性能复检报告，首次进场时还应提供产品型式检验报告。

    - 不同材料的基层交接处，加强网与各基层的搭接宽度不宜小于150 mm。检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

    - 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无起砂、爆灰和裂缝。检验方法：观察；用小锤轻击检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

    - 保温磷石膏抹灰砂浆抹灰层构造和厚度应符合设计要求，允许偏差应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定。检查数量：每个检验批不少于3处。检验方法：对照设计观察检查；核查隐蔽工程验收记录；现场实体检验采用钢针插入和尺量检查或钻芯法检查。

### 抹灰层的表面质量应符合以下规定：

1普通抹灰表面应接槎平整、阴阳角顺直；

2高级抹灰表面应无接槎痕、阴阳角挺直，颜色均匀。检验方法：观察，手摸检查。

# 本规程用词说明

1 为方便在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；表示严格，在正常情况下均这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 《通用硅酸盐水泥》GB175

- 《水泥化学分析方法》GB/T176

- 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346

- 《声环境质量标准》GB 3096

- 《柴油车污染物排放限值及测量方法》GB 3847

- 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

- 《建筑石膏》GB/T 9776

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

- 《建设用砂》GB/T 14684

- 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T17671

- 《汽油车污染物排放限值及测量方法》GB 18285

- 《预拌砂浆》GB/T 25181

- 《混凝土搅拌运输车》GB/T 26408

- 《抹灰石膏》GB/T 28627

- 《预拌砂浆术语》GB/T 31245

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

- 《干混砂浆生产线设计规范》GB 51176

- 《建筑施工机械与设备 湿拌砂浆搅拌机》JB/T 11185

- 《建筑施工机械与设备 干混砂浆搅拌机》JB/T 11859

- 《建筑内外墙用底漆》JG/T 210

- 《建筑石灰试验方法》JC/T 478

- 《建筑消石灰》JC/T 481

- 《墙体饰面砂浆》JC/T 1024

- 《机械喷涂抹灰石膏》JC/T 2474

- 《散装干混砂浆运输车》SB/T 10546

- 《磷石膏建筑材料应用统一技术规范》DBJ52/T093