附件2

云南省工程质量治理两年行动突出问题及检查标准

一、未对混凝土强度试块、钢筋连接接头进行见证取样或取样数量不满足规范规定。

- 依照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011年版）第7.4.1条的规定，取样与留置应符合：每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次；每次取样至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件留置组数按照施工方案进行（实际需要）确定。依照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002强制性条文5.1.4条的规定，每浇筑50m³必须有1组试件，小于50m³的桩，每根必须有一组试件。

- 二、未按旁站监理细则要求对地下室筏板防水工程、回填土过程、梁柱节点钢筋绑扎等关键工序进行旁站监理。

- 依照《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.11条之规定：“项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。”

- 三、钢筋焊接无工艺性能试验报告。

- 依照《钢筋焊接及验收规程》JGJ18﹣2012强制性条文4.1.3条之规定：“在钢筋工程焊接开工之前，参与该项工程施焊的焊工必须进行现场条件下的焊接工艺试验，应经试验合格后，方准于焊接生产。”在工程开工或每批钢筋正式焊接之前，均需采用与生产相同条件进行焊接工艺试验，以便了解钢筋焊接性能，选择最佳焊接参数，掌握担负生产的焊工的技术水平。每种牌号、规格钢筋试件数量和要求参见《钢筋焊接及验收规程》JGJ18﹣2012第5章质量检验与验收第5.1.6条等规定。依照《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010第7.0.2及7.0.6条的规定，钢筋连接工程开始前，应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验。螺纹接头安装后抽取其中10%的接头进行拧紧扭矩校核，并附拧紧扭矩值校核记录。

- 四、楼梯的施工缝设置不规范（不尽合理），留设在楼梯板根部（非滑动支座）。

- 应留设在楼梯板（斜撑构件）跨度的1/3区段范围内。

- 五、同条件砼试件无测温记录、具体部位，现场未留设同条件试件或留设数量不足。

- 依照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2010版)附录D第D.0.1条第2、3项及D.0.3条第1项的规定，各混凝土强度等级均应留置同条件养护试件；同一强度等级的同条件试件留置数量不宜少于10组，且不应少于3组。等效养护龄期按日平均温度逐日累计达到600摄氏度.天时所对应的龄期，等效养护龄期不应小于14天，也不宜大于60天。同条件养护试件的测温记录及预拌混凝土塌落度抽查记录作为混凝土施工记录资料。施工现场标准养护室严禁放置无取样部位、时间及强度等级的混凝土、砂浆试件，严格控制标准养护条件（温度18-22摄氏度，相对湿度95%以上），且各试件码放位置应符合相关规定。

- 六、厨房、厕浴室有水房间（或有防水要求的房间）无混凝土翻边或混凝土翻边高度不够。

- 依照《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209﹣2010强制性条文4.10.11条之规定：“厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；房间的楼板四周除门洞外应做混凝土翻边，高度不应小于200mm，宽同墙厚，混凝土强度等级不应小于C20。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱凿洞。”

七、现场砌筑砂浆无砂浆检验报告，且颜色发黄，含泥量偏高。

依照《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203﹣2011强制性条文5.2.1条的规定：砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

- 八、构造柱上部锚拉筋设置不到位。

- 构造柱与框架梁的连接一般采用植筋的方式，植入框架梁内的深度为100mm，植筋位置应准确，且与构造柱竖向受力钢筋可靠连接。

九、混凝土同条件试块无标识，标准试块超龄期试压。

施工现场严禁放置无取样部位、时间及强度等级的混凝土、砂浆试件；严格控制标准养护试件的28天标养龄期，严禁超龄期试压标准养护试件。

十、未见填充墙砌体植筋的植筋记录。

依照《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203﹣2011）第9.2.3条的规定：填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋，当采用化学植筋的连接方式时，应进行实体检测。填充墙砌体植筋锚固力检测记录可按本规范表C.0.1填写。

十一、未按照规范要求对钢筋进行最大力下总伸长率的进场复验。

依照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2010版)第5.2.2条的规定，对有抗震设防要求的结构，对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯级）中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋，其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。

十二、未按照相关文件要求住宅排烟气道产品仍使用手工作坊式生产的淘汰产品。

依照《云南省住房和城乡建设厅关于进一步加强建筑工程排烟气道质量监督管理的通知》云建质〔2014〕571号文件要求，排烟气道产品应进行工厂化、机械化和标准化生产，严禁使用具有可燃性状和手工作坊式制作的排烟气道产品。生产安装企业供应排烟气道时，要同时提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码、产品检验报告、排烟气道系统检验报告、排烟气管道（管道节）防火止回阀产品型式检验报告和《云南省建设新技术新产品推广证书》等质量保证资料。

- 十三、住宅工程排烟气道的设计和质量未严格执行相关标准。

依照《云南省住房和城乡建设厅关于进一步加强建筑工程排烟气道质量监督管理的通知》云建质〔2014〕571号文件要求，排烟气道的设计和质量符合《住宅厨房、卫生间排气道》、《住宅排气道（一）》（07J916-1）、《机制泡沫混凝土住宅厨房、卫生间烟气道构造图集》（滇14J6-1）的要求。其配套产品包括管道节、防火止回阀、无动力风帽等配件材料，应符合设计选用的相关标准和图集要求。排烟气管道（管道节）生产使用的机制泡沫混凝土应符合《泡沫混凝土》（JG/T266-2011）、《玻璃纤维增加水泥排气管道》（T854-2008）标准要求。防火止回阀应符合《排油烟气防火止回阀》（GA/T798-2008）、《建筑通气和排烟系统用防火阀门》（GB15930-2007）标准及设计要求。

- 十四、未严格执行住宅工程排烟气道的进场报验、见证抽样检测及质量验收工作。

监理单位应对进场产品质量报验资料、型式检验报告和产品外观质量进行审核。施工单位应对进入施工进场的排烟气管道（管道节）、防火止回阀等产品进行抽样检测，抽样检测数量应符合下列规定：1．排烟气道进场各品牌、规格型号及批次的排烟气道产品抽样检测不少于1次，并由监理单位见证取样送检。具体检测数量就由建设或监理单位根据现场实际情况协商确定。2．排烟气道的检测内容应包括垂直承载力、抗柔性冲击试验、燃烧性能、防火极限。3．排烟气道检测结果应符合《住宅厨房、卫生间排气道》（JG/T194-2006）、《通风管道耐火试验方法》（GB/T17428-2009）、《非金属及复合通风管》（JG/T258-2009）及施工图设计文件的要求。

建设或监理单位应组织相关单位对排烟气道系统安装分项工程质量进行验收，并做好检查验收记录。在竣工验收前必须将防火止回阀、无动力风帽安装完毕，未完成安装的，建设单位不得组织竣工验收。检验批质量验收记录、隐蔽工程验收记录及质量保证资料（包括出厂合格证、出厂检验报告、型式检验报告）应完整。排烟气道系统分项工程及检验批验收应符合《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2013）的规定。